Требования к укладке топинговых сверхровных бетонных полов класса А по DIN 18202, для складов с высотным штабелированием.
Объект: Склад 36х18 площадью 648 кв.м. 
Местоположение: Ставропольский край, г.Георгиевск, ул. Октябрьская 155/4

[image: Ð�Ð¾Ñ�Ð¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ�Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ]На Рисунке 1 приведен пример укладки слоев бетонного пола с топингом: Рисунок 1. Слои бетонного пола с топингом


Подрядчику необходимо самостоятельно подготовить подсыпку из ГПС для укладки последующих слоев.
Основание должно быть изготовлено согласно DIN 1045 из бетона, как минимум качества В25 (М350) по DIN 18202. Необходимо использовать бетон с вовлечением воздуха не более 3%.
Армирование с учетом нагрузки не менее 5 тонн/кв.м, стержневой арматурой, стальной фиброй (сталефибробетон), дорожной сеткой.
Антипылевое покрытие: топпинг (упрочняющая смесь), жидкий упрочнитель или полимерное покрытие. 
Верхнее техническое покрытие полов, мин. 15-30 мм толщиной, должно соответствовать требованиям II (средние) таблицы 1 DIN 18560, и быть устойчивым против скольжения смазочных материалов. Коэффициент вязкости поверхности полов должен быть (са> и µ 0,5). Поверхность должна быть не скользкой, влаго-, пыле- и жиро-устойчивой и не деформироваться при нагрузке. Качество полов должно обеспечивать тормозной путь указанный по DIN 15161, часть 1. Макс, сопротивление заземления - RE max, 108 (по DIN. 51953).
Во избежание колебаний погрузчика, не допускается превышение плоскостного допуска в 1 мм при расстоянии между точками замера в 0,1 м. Более того, такие отклонения не должны присутствовать постоянно (короткая волнистость). Также не допустимо наличие систематических уклонов.
В зонах, предполагаемых межстеллажных проходов и в секциях, где погрузчик должен передвигаться с поднятым грузом, следует выдерживать допустимые отклонения согласно DIN 18202;
[bookmark: _GoBack]Для устройства бетонных полов необходимо использовать специальную технику: виброрейки, глубинные вибраторы, затирочные машины (заглаживающие), тележки для топпингов, диски, лопасти, шовнарезчики.
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